CFMS Séance technique du 24 avril 2002

Cas des terrassements par JC. BLIVET (LRPC ROUEN)

# Étapes techniques d’une reconnaissance de tracé routier

- Reconnaissance générale

- Dimensionnement de l’extraction, du réemploi (déblais et emprunts), de la traficabilité et des plates-formes (Cas des matériaux meubles)

- Dimensionnement de l’extraction, du réemploi (déblais et emprunts) et des plates-formes (Cas des matériaux rocheux)

- Masse et classe des échantillons de sols à prélever

- Dimensionnement de la stabilité des talus de déblais

- Dimensionnement des remblais sur sols compressibles

Les tableaux ci-après sont extraits du Guide technique du LCPC :

« Commande et contrôle des reconnaissances géotechniques de tracés »

Voir également : « Organisation de la reconnaissance géotechnique des tracés routiers » de H. Havard, F. Laviron, J.P. Puech, J.P. Magnan et M. Rat, dans le Bulletin des labo. des P. et C. n°195 (janv-févr. 1995)

jean-claude.blivet@equipement.gouv.fr

# Les étapes techniques d’une reconnaissance de tracé routier

| Reconnaissance générale |
| --- |
|  | Nature : Synthèse des données géologiques et géotechniques existantes ( avis global |
|  | Progressivité : Modèle géologique préliminaire (pas d’investigation, phase 0 d’un projet) Modèle géologique (investigations, phase 1 du projet) |
| Études de dimensionnement |
|  | Nature : études hydrogéologiques, d’exécution des déblais, des remblais et du réemploi des terres + chaussées et ouvrages exceptionnels |
|  | Niveaux des études de dimensionnement : Niveau 0 ( estimation des difficultés Niveau I ( prédimensionnement (phase 1 du projet) Niveau II ( études détaillées |

| Reconnaissance générale (consistance minimale) |
| --- |
| Méthodes diverses | Géophysique | Sondages | Essais |
| Biblio | Photos aériennes | Visite terrain | Type | Maillage | Classe | Diamètre mm | Maillage m | Prof. | Dia | Piézo O/F | Fréq. prélèv. | labo in situ |
| Modèle géologique préliminaire |
| Carte géol. + Réf. | Oui | Levé + étude géo-morpho | . |
| Modèle géologique |
|  | ( 3 | ( 200 | ( 250 | Rem.* 3m/ tn ou refus |  | O/F** par R | 1 /m +chang form. | wn GTR |
|  | ( 3 | ( 200 | ( 250 | Débl. 3m/ lr ou refus |  | O** | 1 /m +chang form. | wn GTR |
|  | ( 2 | ( 85 | ( 250 | 5m/ lr si refus |  | O** | continu |  |

*refus si sol mou	** relevé tous les mois

|  | Fréquence de prélèvement | Essais labo et en place |
| --- | --- | --- |
| Modèle géologique |
| Remblai | 1 tous les m et chaque changement de formation | 1 wn/m et par formation 1 ident. Clt GTR/formation superficielle ou par type de sol mou et par remblai |
| Déblai | 1 tous les m et chaque changement de formation | 1 wn/m et/ou par formation 1 ident. Clt GTR Ensemble du projet : 1 OPN/formation |
| Déblai si refus tarière | Continu 5m/LR si refus, classe : ( 2 |  |

| Dimensionnement de l’extraction, du réemploi (déblais et emprunts), de la traficabilité, des plates-formes Cas des matériaux meubles |
| --- |
| Méthodes diverses | Géophysique | Sondages | Essais |
| Biblio | Photos aériennes | Visite terrain | Type | Maillage | Classe | Diamètre mm | Maillage m | Prof. | Diag | Piézo O/F | Fréq. prélèv. | labo in situ |
| Niveau 0 |
| Expérience locale (cf. Investigations de la reconnaissance générale) |
| Niveau I |
| Expérience locale (cf. Investigations de la reconnaissance générale) |
| Niveau II |
|  | 3 | ( 200 | ( 100 | 3 m /lr |  | O Relevé tous les mois | 1 tous les m et chaque changement de format | wn GTR IPI OPN |

| Fréquence de prélèvement | Essais labo et en place |
| --- | --- |
| Niveau 0 |
| Niveau I |
| Niveau II |
| 1 tous les m et chaque changement de formation 15 kg/m 40 kg/formation/500m | 1 wn/m et par formation 1 ident. Clt GTR + 1 IPI/200m/formation 1 OPN/formation/déblai/500m |

Dimensionnement de l’extraction, du réemploi (déblais et emprunts), de la traficabilité,

des plates-formes.

Cas des matériaux meubles.

| Dimensionnement de l’extraction, du réemploi (déblais et emprunts), des plates-formes Cas des matériaux rocheux |
| --- |
| Méthodes diverses | Géophysique | Sondages | Essais |
| Biblio | Photos aériennes | Visite terrain | Type | Maillage | Classe | Diamètre mm | Maillage m | Prof. | Diag | Piézo O/F | Fréq. prélèv | labo in situ |
| Niveau 0 |
| Carte géol. + Réf | Analy. Etude fracturation | Levé géol. Hydri. Géomo |  |
| Niveau I |
|  | Analyse structurale détallée | Sismque réfr. Profrésis | Discon L=50m /100m P=50m/200m | ( 5 | (102 (89) | (50m | 5m/LR | Ran ( ?) micro Sis Vit. | O | Continu | RC Vit. GTR |
|  | ( 2 | (85 | (200 | 5m/LR |  | 0 | Continu | Abra. LA,Mde,RQD |

| Niveau II |
| --- |
|  | Sismque réfr. | Cont. Sur PL et PT | (5 | (102 (89) | (50m | 5m/LR | Ran ( ?) Micro Sis Vit. | O à 24h ts les mois | Continu | RC Vit. GTR |

| Fréquence de prélèvement | Essais labo.et en place |
| --- | --- |
| Niveau 0 |
| Niveau I |
| ( 5 : Continu | ( 2m=1RC + vitesse sonique sur échantillon ( 1 ident. Clt GTR/formation/forage |
| ( 2 : Continu | ( 1 essai abrasivité, LA, MDE, (d, e /formation sur carotte :TC,RQD,IC,ID + photo couleur |
| Niveau II |
| ( 5 : Continu | ( 1m=1RC + vitesse sonique sur échantillon ( 1 ident. Clt GTR/formation/150m de tracé ( 2 essais abrasivité, LA, MDE, (d, e /formation sur carotte :TC,RQD,IC,ID + photo couleur Tirs : prévision des vibrations (tirs expérimentaux dans forage)( seuils de sécurité, surveillance, charges unitaires |

Dimensionnement de l’extraction, du réemploi (déblais et emprunts), des plates-formes

Cas des matériaux rocheux.

###### Masse et classe des échantillons de sols à prélever

| Type d’essai | Classe de matériau (d’après la classification du GTR) | Classe des prélèvements (norme P94 202) |
| --- | --- | --- |
|  | A,B1,B2 (kg) | B3 à C et D * (kg) |  |
| Teneur en eau | 0,5 | 2 | ( 3 |
| Limites d’Atterberg et valeurs de bleu | 2 | 2 | ( 4 |
| Granulométrie | 2 | 20 | ( 4 |
| Teneur en matière organique | 1 | 1 | ( 4 |
| Compactage Proctor | 40 | 40 | ( 4 |
| Étude de traitement Réemploi en remblai | 80 | 80 | ( 4 |
| Micro-Deval humide Los Angeles Friabilité des sables | 5 | 5 | ( 4 |
| Fragmentabilité |  | 10 | ( 4 |
| Dégradabilité |  | 10 | ( 4 |
| Abrasivité |  | 0,5 ** | ( 4 |

*(fraction < 50mm)	**de granularité 4/6,3 mm

| Dimensionnement de la stabilité des talus de déblais Cas des matériaux meubles |
| --- |
| Méthodes diverses | Géophysique | Sondages | Essais |
| Biblio | Photos aériennes | Visite terrain | Type | Maillage | Classe | Diamètre mm | Maillage m | Prof. | Diag | Piézo O/F | Fréq. prélèv. | labo in situ |
| Niveau 0 |
| Expé. Locale | Analyse Photos | Visite |  |
| Niveau I |
|  | 1 | ( 85 | (100m | 5 m /sol pote. instable | Ran | O ou F 1/100m /mois | continu | wn GTR CU+u |
| Niveau II |
|  | 1 | ( 85 | 1 profil/50m* | 5 m /sol instable | Ran | O ou F 2/50m * /mois | continu | wn GTR CU+u |

*(zone instable)

| Fréquence de prélèvement | Essais labo et en place |
| --- | --- |
| Niveau 0 |
| Niveau I |
| Continu | 1 wn/m et par formation 1 ident. Clt GTR/formation/sondage 1 CU+u (ou CD)/formation/déblais |
| Niveau II |
| Continu | 1 wn/m et par formation 1 ident. Clt GTR/formation/sondage 1 CU+u (ou CD)/formation/profil ou 1 Cisaillement résiduel/profil, si justifié |

Dimensionnement de la stabilité des talus de déblais

# Cas des matériaux meubles

| Dimensionnement des remblais sur sols compressibles |
| --- |
| Méthodes diverses | Géophysique | Sondages | Essais |
| Biblio | Photos aériennes | Visite terrain | Type | Maillage | Classe | Diamètre mm | Maillage m | Prof. | Diag | Piézo O/F | Fréq. prélèv. | labo in situ |
| Niveau 0 |
| Expé Locale | oui | oui |  |
| Niveau I |
|  | (250m (axe) 1profil 3sond./500m | Epai. s.c. +toit |  | Pénétromètre stat. |
|  | (500m | Epai. s.c |  | Scisso |
|  | 1 | ( 85 | (1000m | Epai. s.c |  | continu | wn Clt œdo triax. |
|  | (3 | ( 80 | (1000m | Epai. s.c + toit |  | 1/0,50m | wn Clt m.o. |

| Biblio | Photos aériennes | Visite terrain | Type | Maillage | Classe | Diamètre mm | Maillage m | Prof. | Diag | Piézo O/F | Fréq. prélèv. | labo in situ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Niveau II |
| --- |
|  | 1 | ( 85 | (250m | Epai. s.c |  | continu | wn Clt œdo triax |
|  | (150m (axe) 500m (bords) | Epai. s.c |  | Scisso |

| Fréquence de prélèvement | Essais labo et en place |
| --- | --- |
| Niveau 0 |
| Niveau I |
| Continu Classe 1 | 1 wn/m et par formation 1 ident. Clt LPC, m.o./formation/sondage 1 œdo.+ 1 UU+1 CU+u/formation/sondage + 1 fluage si justifié/ formation/sondage |
| 1/0,50m Classe 3 | 1 wn/m et par formation 1 ident. Clt LPC, m.o./formation/remblais |
| Niveau II |
| Continu | 1 wn/m et par formation 1 ident. Clt LPC, m.o./formation/sondage 1 œdo.+ 1 UU+1 CU+u/formation/sondage + 1 fluage si justifié/ formation/sondage |
| Epaisseur sol compr. ( 125m (axe) ts les 500m (bords) | 1 scissomètre tous les 0,50 m |